Dutral® CO 054乙丙胶

产品简介

Dutral CO 054型乙丙胶是由Polimeri Europa公司弹性体与苯乙烯事业部开发的优质二元乙丙干胶，被广泛使用于汽车、建筑、机械、聚合物改性、橡胶、电缆等行业，是质量可靠、具有价格竞争力的原装进口的乙丙胶产品。

理化指标

| 项目 | 典型值 |
| --- | --- |
| 门尼粘度 ML 1+4 (100℃) | 44 |
| 挥发物含量 %wt | ≤0.5 |
| 灰分含量 %wt | ≤0.3 |
| 丙烯含量 %wt | 41 |
| 稳定剂 | 痕迹 |

包装形式

硬纸板箱包装，每箱内含25KG乙丙胶。

储运环境

储存在温度介于20℃～30℃、有棚的干燥区域；不得在烈日下暴晒，

欢迎您向Polimeri Europa索取相关物料安全数据表以获得更多资讯。