Dutral® CO 058乙丙胶

产品简介

Dutral CO 058型乙丙胶是由Polimeri Europa公司弹性体与苯乙烯事业部开发的优质二元乙丙干胶，被广泛使用于汽车、建筑、机械、油品改性、橡胶、电缆等行业，是质量可靠、具有价格竞争力的原装进口的乙丙胶产品。

理化指标

| 项目 | 典型值 |
| --- | --- |
| 门尼粘度 ML 1+4 (100℃) | 80 |
| 运动粘度（100℃,cSt）(1) | 15.9 |
| 粘度指数 (1) | 161 |
| SSI % (1) | 57 |
| 挥发物含量 %wt | ≤0.5 |
| 灰分含量 %wt | ≤0.3 |
| 丙烯含量 %wt | 50 |
| 稳定剂 | 痕迹 |

1- 添加1% wt于SN150基础油（100℃运动粘度=5.25 cSt）中

包装形式

硬纸板箱包装，每箱内含25KG乙丙胶。

储运环境

储存在温度介于20℃～30℃、有棚的干燥区域；不得在烈日下暴晒，

欢迎您向Polimeri Europa索取相关物料安全数据表以获得更多资讯。