100N

加氢基础油(III+)

物理/化学数据

| 项 目 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色清澈透明液体 | 目 测 |
| 密度@15.6℃,g/cm3 | 0.82 | ASTM D1298 |
| 运动粘度,mm2/s 100 ℃ 40 ℃ | 4.14 18.27 | ASTM D445 |
| 粘度指数 | 132 | ASTM D2270 |
| 闪点（开口），℃ | 235 | ASTM D92 |
| 倾点，℃ | -28 | ASTM D97 |
| ASTM 色度 | L 0.5 | ASTM D1500 |
| 酸值,mgKOH/g | 0.01 | ASTM D974 |
| 硫含量,ppm | L 10 | ASTM D2622 |
| 芳烃含量, wt% | L 0.01 | ASTM D 3238 |
| 康氏残碳,wt% | L 0.01 | ASTM D189 |
| NOACK蒸发损失，% | 12.4 | ASTM D5800 |
| 旋转氧弹150 ℃, min 纯油 +0.3% T501 | 24 398 | ASTM D2272 |
| 低温动力粘度,mPa.s -30 ℃ -35 ℃ | 1,190 1,900 | ASTM D5293 |

http://www.ShenzhenHQT.com

随着产品不断升级与发展，这里显示的产品资料将可能改变，产品的典型性质亦会发生轻微变化，不另行通知。

2012 Shenzhen HQT Petroleum & Additives Co., Ltd. All right reserved.

深圳市鸿庆泰石油添加剂有限公司 市场部

Add：深圳市龙岗区坪地富民路81号鸿庆泰工业区	Tel：0755-8885 0883	Fax：0755-8407 1978