## 134A汽车专用PAG型冷冻机油

## PAG全合成汽车空调压缩机油

一、性能方面的优点

- 在制冷剂（R-134a）中的高度互溶性

- 优异的润滑性能

- 粘度指数高

- 很好的耐氧化、耐热和耐化学品稳定性

- 可以针对具体的应用情况定制其溶解度

- 杰出的长期耐用性

- 与弹性体的相容性，这包括氢化丁腈橡胶和氯丁橡胶

- 倾点低

- 毒性小，低粘度PAG具有很好的生物降解性

- 与矿物油相比，PAG具有吸湿性，而且可干燥至100ppm以下

- 优异的总酸值（TAN）

二、产品的优点

- 与众多空压机技术均具备广泛的相容性

- 独特的配方,以更低的价格媲美双端盖产品的效能

- PAG润滑为金属表面提供其固有的亲和性

- 高粘度指数确保润滑剂在高温环境下的适当粘度及在低温环境下的优异流动性

三、应用范围

- 整车厂商和售后市场的车用空压机

- 压缩机的润滑

- 总成润滑剂

- 空调补加制冷剂

四、材料相容性 
普通密封和垫圈材料不受聚醚的影响，在 R-134a系统中与橡胶弹性件相容。与醇酸树脂漆不相容。系统内表面不上漆，或涂上耐聚醚材料，比如环氧树脂与其完全相容。 
更少吸收水分，可在系统中保持更少的水含量。经由仔细的包装，避免从空气中吸收水分，正确储存包括以下措施：大批货物可用充有氮气覆盖的容器储存，小量的使用桶装，要求不用时迅速盖上容器，并要求把冷冻油从容器中倒入压缩机系统中的时间要尽可能的短。使用过滤干燥器有助于减少吸水量。

五、电学性能 
冷冻油在密封和半密封系统中使用时，可能会直接接触到电机绕线，由此，电学性能诸如：绝缘强度、与电机绕线绝缘层的相容性就很重要。通过最大限度地减少水含量可以获得好的绝缘性能，对于冷冻压缩机油可通过测量绝缘击穿电压得到含水量的数据。

六、质量规范及典型数据

PAG全合成汽车空调压缩机油质量指标

| 项 目 | 质量指标 |  |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VG32 | VG46 | VG68 |  |
| 外观 | 透明液体 |  |  | 目测 |
| 运动粘度mm2/s,40℃ | 28.80-35.20 | 41.40-50.60 | 61.20-74.80 | GB/T 265 |
| 运动粘度mm2/s,100℃ | 报 告 |  |  | GB/T 265 |
| 闪点（开口杯℃） ≥ | 180 |  |  | GB/T 3536 |
| 倾点/℃ ≤ | -35 |  |  | GB/T 3535 |
| 酸值/mgKOH ≤ | 0.15 |  |  | GB/T 7304(a) |
| 腐蚀试验/级 （T2铜,100℃,3h） ≤ | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 击穿电压/KV ≥ | 25 |  |  | GB/T 507 |
| 水含量/mg·kg | 100 |  |  | GB/T 11133 |
| 与制冷剂相溶性/℃ （R134a,油分率5%） ≤ | -35 |  |  | SH/T 0699 |
| 化学稳定剂（175℃,14d） | 无沉淀 |  |  | SH/T 0698 |
| 贮存稳定性/℃ （24℃±22℃,365d） | 合 格 |  |  | SH/T 0451 |

七、包装储运

本产品在储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行；若长期储存，最高温度不应超过45℃。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。包装：200升铁桶，净含量180KG/桶。