250N

III类基础油

物理/化学数据

| 项 目 | 250N | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 | 目 测 |
| 密度（15.6 ℃），g/cm3 | 0.841 | ASTM D1298 |
| 运动粘度,mm2/s 100 ℃ 40 ℃ | 7.42 45.54 | ASTM D445 |
| 粘度指数 | 127 | ASTM D2270 |
| 闪点（开口），℃ | 254 | ASTM D92 |
| 倾点，℃ | -25 | ASTM D97 |
| ASTM 色度 | L 0.5 | ASTM D1500 |
| 气味 | 无异味 | ASTM D1296 |
| 酸值,mgKOH/g | 0.01 | ASTM D974 |
| 硫含量,ppm | L 10 | ASTM D4294 |
| 芳烃含量, wt% | 0.01 | ASTM D 3238 |
| 康氏残碳,wt% | L 0.01 | ASTM D189 |
| NOACK蒸发损失，% | 4.0 | ASTM D5800 |
| 旋转氧弹150 ℃, min 纯油 +0.3% T501 | 22 378 | ASTM D2272 |
| 低温动力粘度(CCS),(-25 ℃),mPa.s | 4,480 | ASTM D5293 |

http://www.ShenzhenHQT.com

随着产品不断升级与发展，这里显示的产品资料将可能改变，产品的典型性质亦会发生轻微变化，不另行通知。

2012 Shenzhen HQT Petroleum & Additives Co., Ltd. All right reserved.

深圳市鸿庆泰石油添加剂有限公司 市场部

Add：深圳市龙岗区坪地富民路81号鸿庆泰工业区	Tel：0755-8885 0883	Fax：0755-8407 1978