4030 船用中速筒状柴油机油复合剂

性能特点

本产品具备良好的高温清净分散、抗氧防腐、酸中和、抗乳化和分水性能。调合的船用中速筒状活塞柴油机油，通过了台架试验和实船试验。产品质量达到了国外同类产品水平。尤其是其碱值保持性，抗水分水性、清净分散性、抗氧防腐等性能优良，完全能够满足船用中速筒状活塞柴油机气缸及曲轴箱的润滑要求。

产品用途

调合的DCB4030适用于含硫量低于3%的重质燃料时使用，满足Q/SY RH2014-2004中国石油天然气股份有限公司DCB船用中速筒状活塞柴油机油企业标准，也可在加补强剂后调合为4040船用中速筒状柴油机油。

理化指标

| 项目 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/m3 | 1040～1100 | 1048 | GB/T1884 |
| 碱值，mgKOH/g 不低于 | 195 | 202 | SH/T0251 |
| 闪点（开口），℃ 不低于 | 180 | 213 | GB/T3536 |
| 钙含量， ％ 不小于 | 6.5 | 7.0 | GB/T0297 |
| 水分， ％ 不大于 | 0.10 | 0.09 | GB/T 260 |
| 硫酸盐灰分， ％ 不小于 | 24 | 25.48 | GB/T2433 |
| 钙含量， ％ 不小于 | 1.5 | 1.8 | SH/T0253 |
| 液相锈蚀（合成海水） | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |

调合事宜

１）调制4030船用中速筒状柴机油时，本复合剂的推荐加剂量（Ｗ％）为15.50%

２）在4030船用中速筒状柴机油中，加入3.7%（内加法）的补强剂，搅拌均匀，即成为4040船用中速筒状柴油机油。调合后可加入10～15ppm抗泡剂（抗泡剂为T901，与煤油比例为100:1）。使用本复合剂时，建议的调和温度为65-70℃。

包装储运

１）该复合剂采用２００升标准铁桶包装。

２）储存温度不应超过７５℃，严禁混入水及杂质。

３）若长期储存，最高温度不应超过４５℃。

４）本品不易燃、不易爆、无腐蚀性。

５）包装、标识、运输、储存及交货验收按ＳＨ／Ｔ０１６４执行。