不锈钢切削油复合剂

一、产品外观

棕红色粘稠液体

二、适用范围

本产品具有极佳的防锈极压性能，适用于不锈钢切削、拉伸，能有效防止切削中常出现的斑迹现象，能够提高加工精度，保护好设备和加工器具。

三、理化指标

| 粘度（100°C） ，mm2/s | 30±20% |
| --- | --- |
| 氯含量，% | 36% |
| 硫含量．% | 0.26% |

四、加 剂 量

普 通 切削油　     2 ～ 4 %

不锈钢切削油       5 ～ 15%

不锈钢拉伸油       50～100%

五、包装规格

本品采用铁桶包装，200KG/桶。