DL－32高效破乳剂

一、产品性能：船用油新型破乳剂DL-32是一种多单体合成的油醚类高分子化合物。它用于添加剂量大，破乳要求高的船用油中效果非常明显。添加少量后不仅能延长船用油的寿命，破乳指标均达到先进水平，而且能增加其它助剂在船用油中的作用。同时具有消泡作用。DL-32在润滑油中的抗乳化能力与T1001相当，在抗磨液压油中还胜于T1001。其油溶性好于T1001，这便于润滑油在常温下加抗乳化剂，有利于在无条件下使用，加剂量0.02～0.05％

- 规格指标：

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡黄色至棕色透明液体 | 目测 |
| 闪点(开口)，℃ ≥ | 105 | GB/T 3536 |
| 运动粘度(100℃)，mm2/S | 0.05 | GB/T265 |
| 水份% ≯ | 0.03 | GB/T260 |
| 酸值,mg/KOH/g | 70－90 | SH/T264 |

三、包装与贮运

镀锌铁桶包装，应在清洁、有顶棚车辆中运输，储存于干燥、通风房中，储存期为二年。

- 其它注意事顶：

使用时应遵守处理化学品和基础油调入添加剂一般预防方法。如接触肤，可用洗涤剂 、肥皂和水彻底洗净。