Hitec 644无灰分散剂

产品应用

Hitec 644无灰分散剂被用于汽油和柴油曲轴箱润滑油中以控制低温油泥。并被广泛的运用在高性能柴油机油中分散高温油泥。

推荐加量

根据应用、采用粘度指数该进剂及性能要求的不同，Hitec 644的添加量从0.5%wt至6.0%wt。

主要优点

1、天然气发动机现场试验验证

2、在多缸柴油发动机中优秀的烟灰分散性。

典型性质

外观　　　　　　　      深棕色粘稠液体

比重15.6/15.6c　　　       0.922

氮，wt%                     2 .1

粘度，100，cst              320

闪点，PMCC,℃ 最小          175