HQT-1型发动机冷却液复合剂

本产品是发动机冷却液抗腐蚀、抗结垢的多效添加剂。它能有效地防止冷却液对发动机冷却系统内部多种金属的腐蚀，阻止冷却液中的杂质在系统内部的沉积，保障设备良好的传热效果。 本品专用于调制乙二醇型发动机冷却液。 - 产品标准： 项目; 质量指标; 试验方法. 1、 外观 2、 气味 3、 密度（本品）d 浓缩液* 4、 水份，% 5、 浓缩液灰分*，% 6、 浓缩液储备碱量* 7、 腐蚀试验; 咖啡色半透明油状液体 无不愉快气味 1.190-1.194 1.115-1.119 痕迹 <1.5 报告 合格; 目测 SH/T0068 SH/T0086 SH/T0067 SH/T0091 SH/T0085. - 使用方法： 按下表中的量将添加剂加入乙二醇和软水中，即得到不同等级的冷却液。 温度; 添加剂%; 乙二醇%(V/V) 产品用途：; 水%（V/V）. -12.5; 3.0; 22.0; 75.0. -15.8; 3.0; 27.0; 70.0. -20.3; 3.0; 32.0; 65.0. -25.5; 3.0; 37.0; 60.0. -30.9; 3.0; 42.0; 55.0. -36.6; 3.0; 47.0; 50.0. -43.0; 3.0; 52.0; 45.0. -49.0; 3.0; 57.0; 40.0. -55.0; 3.0; 62.0; 35.0. 四、包装与贮存： 本品采用清洁、干燥、无泄漏的塑料桶包装，每桶净重为200KG。 本品应在清洁、有顶棚的车辆中运输，贮存于阴凉、清洁、通风的库房内。储存期二年。 五、注意事项： 要配制出优质的发动机冷却液，必须采用符合GB4649-93标准中一级品标准的工业用乙二醇。若采用标准外的乙二醇，必须先做试验，只有在侧试配制后的防冻液冰点和腐蚀试验合标方可采用。