汽柴两用机油 HQT—1030系列

用  途

- 适用于汽油及柴油客车、小轿车及轻型货车。一油两用，为混合车队的用油提供极大的方便。

- 亦适用于低增压固定式及移动式发动机。

- 凡要求使用API（美国石油学会）下面表中所列质量等级的发动机油者，皆可使用。

性  能

- 优良的抗氧化性，减少机油氧化及油泥的形成，保证延长油品的换油周期。

- 优良的清净分散性，能保持发动机的清洁及良好运行。

- 优良的酸中和能力及防锈性、防腐性，有效地保护进排气阀及关键部件不受侵蚀,延长发动机的使用寿命。

- 良好的粘温性能，尤其复式粘度级机油优良的低温动性能，即使在严寒的冬季或是在高温环境下都能维持机油的泵送及全面的润滑作用。

典型数据

| Product 产品 型号 | Viscosity 粘度 100℃ cst | Viscosity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃ | Pour Point 倾点℃ | 总碱值 TBN (mgKOH/g) | API 质量级别 | SAE 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT-1030 | 14.9 | 118 | 220 | -25 | 4.2 | SE/CC | 15W40 |
| HQT-1031 | 11.3 | 108 | 220 | -25 | 4.2 | SE/CC | 15W30 |
| HQT-1032 | 15.3 | 118 | 225 | -25 | 4.8 | SF/CC | 15W40 |
| HQT-1033 | 11.8 | 109 | 225 | -25 | 4.8 | SF/CC | 15W30 |
| HQT-1034 | 18.6 | 113 | 236 | -20 | 4.8 | SF/CC | 20W/50 |
| HQT-1035 | 15.6 | 120 | 225 | -25 | 5.6 | SG/CD | 15W40 |
| HQT-1036 | 18.3 | 113 | 235 | -20 | 5.6 | SG/CD | 20W50 |
| HQT-1037 | 15.6 | 122 | 225 | -25 | 7.6 | SJ/CF | 15W40 |
| HQT-1038 | 18.2 | 130 | 210 | -30 | 7.6 | SJ/CF | 10W50 |