中档汽柴两用机油 HQT—1040

用  途

- 适用于高速、高功率、重负荷及燃用高硫轻质燃料要求使用CD、CF级柴油机油发动机（如美国康明斯增压柴油机，斯太尔增压柴油机〕和SF级汽油机油发动机。

- 可与Shell Rimuluhewvy D Mobil Deival Shc:m-10 ll M(TY38-1017)等油品互换使用。

特  性

- 该产品符合API CF、 CD/SF质量标准, 采用优质进口原料及EXXON公司添加剂配制。

- 技术参数符合：API:CF、,CD/SF MIL－L－46152B/2014D:  M-B  P 227.0/1

- 极佳的清净分散性及抗氧化性。

- 极佳的防锈防腐蚀性以及酸中和能力。

典型数据：

| Product 产品 型号 | Viscosity 粘度 100℃ cst | Viscosity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃ | Pour Point 倾点℃ | 总碱值 TBN (mgKOH/g) | API 质量级别 | SAE 粘度 级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT1040 | 15.5 | 118 | 225 | -25 | 6．5 | CD/SF |  | 15W40 |
| HQT1041 | 11．8 | 108 | 225 | -25 | 6．5 | CD/SF |  | 15W30 |
| HQT1042 | 18．8 | 115 | 235 | -20 | 6．5 | CD/SF |  | 20W50 |
| HQT1045 | 15．0 | 108 | 230 | -10 | 8．50 | CF |  | 40 |
| HQT1046 | 18．00 | 110 | 235 | -10 | 8．60 | CF |  | 50 |