高级汽柴两用机油系列  HQT—1050

用  途

- 适用于工业运输、矿山大型车辆、公共汽车及在荷刻条件下工作的轻、重型车、比如康明斯（Cummins），卡特彼勒（Catepillar），小松（Komatsu）等发电机组发动机。

- 特别推荐用于涡轮的增压、自然吸气式的柴油发动机油发电机组，也可用于汽油发动机。

特  性

- 采用优质进口基础油、进口EXXON公司添加剂精制而成。质量标准符合：美国标准API：CF-4/CE/SG . CCMC欧洲标准：D4/G4/PD-2

- 加强了清净分散性、有效清除高温积炭与低温油泥,延长发动机的寿命。

- 具有超越的润滑性和抗磨性, 减少摩擦,提高发动机效率。

- 极佳的氧化稳定性。

| Product 产品 型号 | Viscosity 粘度 100 cst | Viscosity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃ | Pour Point 倾点℃ | 总碱值 TBN (mgKOH/g) | API 质量级别 | SAE 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT1050 | 15.3 | 120 | 225 | -25 | 10.5 | CF-4/SG | 15W40 |
| HQT1051 | 18.8 | 114 | 235 | -20 | 10.5 | CF-4/SG | 20W50 |
| HQT1055 | 15.2 | 106 | 233 | -10 | 10.5 | CF-2/SE | 40 |