船用柴油机油  HQT-1060系列

用 途

- 作为在严苛工况下运作之高输出功率中速筒状活塞柴油机油的气缸及曲轴箱专用润滑油。

- 也可作十字头式柴油机的气缸油。

- 广泛应用于大型船舶辅机、发电机、电动机以及陆上大型柴油发电机组之中高速筒状活塞柴油机。

- HQT-1060系列具有多种总碱值（TBN）规格，可供选择以适应不同的工况要求。可以替代进口Mobil  GARD 312, 324,  ESSO  EXXMAR  12TP30,30TP30等。

特 性

- 兼有发动机气缸油及曲轴箱油的双重功能。

- 极佳的清净分散性及抗热、抗氧化稳定性。在苛刻的工况下有效地抑制油品氧化及减少活塞、活塞环及环槽的沉淀物，保持气缸整体及发动机系统的高度清洁，确保油品长寿命使用。

- 极佳的防锈防腐蚀性以及酸中和能力、碱值保持性。能长期稳定有效地中和抵制高含硫燃烧后生成的酸性强腐蚀性物质，确保发动机活塞、轴承尤其是有色金属不受腐蚀、腐蚀的侵坏及腐蚀性磨损。

- 优异的抗磨损性能，减轻活塞环与气缸壁、以及轴承的磨损，延长发动机的维修周期。

- 优良的脱水性，使油品容易经离心机脱水后得到洁净，延长油品使用寿命.

典型数据

| Product 产品 型号 | Viscosity 粘度 100℃ cst | Viscosity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃ | Pour Point 倾点℃ | 总碱值 TBN (mgKOH/g) | API 质量级别 | 适应燃料含硫量% | SAE 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT1060 | 11. 2 | 95 | 230 | -10 | 30 | CD | <2.5 | 30 |
| HQT1061 | 15. 2 | 95 | 235 | -10 | 30 | CD | <2.5 | 40 |
| HQT1062 | 11. 3 | 95 | 230 | -10 | 40 | CD | >2.5 | 30 |
| HQT1063 | 15. 4 | 95 | 235 | -10 | 40 | CD | >2.5 | 40 |
| HQT1064 | 11. 2 | 95 | 230 | -10 | 12 | CD |  | 30 |
| HQT1065 | 15. 1 | 95 | 235 | -10 | 12 | CD |  | 40 |