船用汽缸油 HQT—1070系列

用 途

- 适用于燃料硫含量1.0－3.5(m)%的低速十字头船舶主机气缸润滑。与国外同碱值气缸油可互换使用及混用。

- 满足下列设备的要求:MAN B+W , Snlzer , Pielstick , Wartsila , Deutz , Fincantiers .

性 能

- 1070系列船用气缸油的性能可满足大型低速十字头式船用柴油机的润滑要求，性能与国外同类油质量相当。

- 极佳的清净分散性、抗氧化稳定性。

- 极佳的防锈防腐蚀性能以及酸中和能力。

- 优良的抗乳化性。

典型数据

| 产品 型号 | 适用燃料硫含量% | 粘度指数 | 粘度cst 100°C | 闪点 °C 不低于 | 倾点 °C 不高于 | 总碱值 TBN mgKOH/g | 酸中和速度 min | 四球机磨损实验 Pb，N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT1073 | 1.0-2.0 | 90 | 18.6 | 240 | -10 | 31 | 10 | 780 |
| HQT1074 | 1.0-2.5 | 95 | 19.8 | 240 | -10 | 41 | 10 | 882 |
| HQT1075 | 1.0-3.0 | 91 | 18.2 | 235 | -10 | 50 | 8 | 922 |
| HQT1077 | 2.0-3.5 | 80 | 17.3 | 235 | -10 | 70 | 7 | 1234 |