- 液压油  HQT－2010系列

- 用 途

- HQT－2010液压油按40℃运动粘度等级分为四个牌号，相当于ISOVG32 ,VG46，VG68，VG100粘度级，其性能和质量达到联邦德国标准DIN51524(1)－1985和 ISO―L―HL。

- 该产品用于一般机床。

- 主要应用于境温度0℃以上，784532Kpa压力以下的中、低压精密机床的液压系统润滑，即一般机床主轴箱、液压箱、齿轮箱或类似的机械设备循环系统的润滑。如车床、刨床、钻床、铣床、磨床。

- 特 性

- 具有良好的氧化安定性、防锈性、润滑性。

- 具有抗乳化性、抗泡性、空气释放性、橡胶密封性等。

- 延长换油周期、机械使用寿命，减少设备的维修次数，提高工作效率节省用油费用。

- 典型数据

| 产品型号 | ISO 粘度级别 | 粘度cst 40℃ | 开口闪点℃ 不低于 | 倾点℃ 不高于 | 粘度指数 | 防锈实验 （蒸馏水） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT2010 | 15 | 15 | 180 | -12 | 90 | 无锈 |
| HQT2011 | 32 | 32 | 200 | -12 | 90 | 无锈 |
| HQT2012 | 46 | 46 | 210 | -12 | 90 | 无锈 |
| HQT2013 | 68 | 67 | 220 | -10 | 90 | 无锈 |
| HQT2014 | 100 | 98 | 230 | -9 | 90 | 无锈 |