抗磨液压油  HQT－2020系列

用  途

- 适用于工程、建筑、矿山等机械的中、高压液压系统，如钢钢磨擦付的叶片泵、柱塞泵等均适用。中等负荷工业齿轮传动装置。

性  能

- 良好的抗磨、防锈、防腐蚀性，可减缓设备磨损，延长设备使用寿命。

- 优良的抗泡沫及空气释放性， 保证力传递平稳、准确，使微震减至最少。

- 优良的抗氧化性， 可减缓油品的衰变速度，延长换油期。

- 优良的水解安定性和抗乳化性，使油水迅速分离。

- 与密封材料适应性好。

典型数据

| Product 产 品 型 号 | Viscosity 粘 度 40℃ | Viscosity Indcx 粘 度 指 数 | Flash Point开口闪点 ℃ | Pour Point 倾点 ℃ | Coppcr Corrosion Text 铜片蚀 试验 | Rust Test 锈蚀验 蒸馏水 | Dcmulsibility 抗乳化性 （40-37-3） （分钟）54℃ | ISO 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT2020 | 32 | 90 | 210 | -12 | 1a | 无锈 | 15 | 32 |
| HQT2021 | 46 | 90 | 220 | -12 | 1a | 无锈 | 15 | 46 |
| HQT2022 | 68 | 90 | 225 | -10 | 1a | 无锈 | 15 | 68 |
| HQT2023 | 100 | 90 | 230 | -10 | 1a | 无锈 | 15 | 100 |