高级抗磨液压油 HQT－2030系列

用  途

- 适用于冲压机、喷胶注射机、工程建筑、矿山机械、造纸及木材加工机械等各种油压装置，即使是含有银质轴承之系统亦可选用。

- 尤其适用于高速、高压用高温操作之液压系统。

- 虽然在普通循环润滑系统上，油品的抗磨损性并非必需，但本产品优良抗氧化性和防锈性将使其成为极佳的选择。

- 本产品亦适用于机泵、齿轮及其他工业机械的润滑。

性 能

- 优良的佳极压抗磨性，确保液压系统中之叶片泵、柱塞及齿轮泵等高压液压泵和阀门的良好润滑。

- 优良的氧化安定性和耐热稳定性，有效地抑制油品在高温下氧化的作用下所产生的粘度和酸值增大及油泥的形成，确保油品长时间的使用。

- 良好的抗泡沫性及空气释放`性，可使泡沫迅速消失，保证液压传动系统的平稳操作。

- 防锈防腐性特佳，并且对银质部件亦具有良好的抗腐蚀性，可延长设备寿命。

- 优良的抗乳化性，使渗入油箱之水份迅速分离，经油槽底部排出。

典 型 数 据

| Product 产 品 型 号 | Viscosity 粘 度 40℃ | Viscosity Indcx 粘 度 指 数 | Flash Point闪点℃ | Pour Point 倾点 ℃ | Coppcr Corrosion Text 铜片腐蚀 试验 | Rust Test 锈蚀 试验 蒸馏水 | Dcmulsibility 抗乳化性 （40-37-3）（分钟）54℃ | ISO 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT2030 | 32. | 99 | 210 | -12 | la | 无锈 | 15 | 32 |
| HQT2031 | 46 | 99 | 222 | -11 | la | 无锈 | 15 | 46 |
| HQT2032 | 68 | 98 | 238 | -11 | la | 无锈 | 15 | 48 |
| HQT2033 | 102 | 98 | 240 | -10 | la | 无锈 | 20 | 100 |
| HQT2034 | 150 | 97 | 245 | -10 | la | 无锈 | 23 | 150 |