轨道润滑油  HQT—2060 系列

用  途

- 机械轨道的润滑。

- 适用于刨床、磨床等各类机床及其他各类机械。

- 亦可用于普通情况下操作的闭式齿轮，尤其是蜗轮蜗杆装置。

- HQT2060系列超级导轨油更在HQT2060基础上引入特殊的专用粘附剂，使之即使   是在垂直（立式）导轨等工况不亦具有同样优越的防爬效能，并可用于有防滴漏要求之润滑部位，如纺织机械之轴承及凸轮等。

性 能

- 含特殊的摩擦系数改进剂，能使（Stick Slip）“粘—滑”（爬行）现象减轻至最低，保证机床导轨运行的稳定性，确保加工精度。

- 采作惰性的极压抗磨剂，除具有良好压抗磨性外，对含铜的摩擦件亦无化学腐蚀之隐患。

- 良好的氧化安定性，可使油品长时间使用。

- 优良的防锈防腐性，可延长机械之使用寿命。

典型数据

| Product 产品 型号 | Viscosity 粘度 40℃ | Viscosity Index 粘 度 指 数 | Flash Point 闪 点℃ | Pour Point 倾 点℃ | Copper Corrosion Text 铜片腐 蚀试验 | Rust Tear 锈蚀 试验 | ISO 粘度 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT2060 | 66.3 | 100 | 225 | -10 | 1a | 无锈 | 68 |
| HQT2061 | 105 | 100 | 230 | -9 | 1a | 无锈 | 100 |
| HQT2062 | 152 | 100 | 240 | -8 | 1a | 无锈 | 150 |
| HQT2063 | 223 | 100 | 245 | -8 | 1a | 无锈 | 220 |