主轴油   HQT—2070系列

用 途

- 本产品适用于精密机床主轴轴承的润滑及其它以压力

油浴、油雾润滑的滑动轴承或滚动轴承的润滑。

- 7号主轴油也可用作纺织工业高速锭子用油。

- 10号主轴油也可用作普通仪表用油和缝纫机油。

性 能

- 具有良好的耐磨性、冷却性、防锈性及氧化安定性。

典型数据

| 产品型号 | 粘度指数 | 开口闪点℃ | 凝点℃ | 防锈性能实验 | 运动粘度40℃ | 粘度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT2070 |  | 60 | -10 | 无锈 | 2.1 | 2 |
| HQT2071 |  | 70 | -10 | 无锈 | 3.2 | 3 |
| HQT2072 |  | 110 | -10 | 无锈 | 5.1 | 5 |
| HQT2073 |  | 130 | -10 | 无锈 | 7.0 | 7 |
| HQT2074 |  | 140 | -10 | 无锈 | 10.2 | 10 |