HQT301氯化石蜡（优质油溶性）

英文名Chlorinated paraffin-42

分子式RC1

外观 淡黄色粘稠液体。

生产方法 精制石蜡经氯化反应并再精制而得。

规格指标：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 碘值，g/100g 不大于 | 25 | SH/T0234 |
| 外观 | 淡黄色透明液体 | 目测 |
| 色泽，碘色号 不大于 | 25 |  |
| 密度（20℃），kg/m3 不小于 | 1160 | HG2-433 |
| 热分解温度，℃ 不低于 | 120 | HG2-1156 |
| 酸值mgKOH/g 不大于 | 0.1 | GB/T264 |
| 氯含量，％ | 42～44 | HG2-1155 |
| 碱值，mgHOH/g 不大于 | 0.1 | SH/T0521 |

性能与应用 有较强的极压性能，对聚氯乙烯有增塑作用，但安定性较差，可水解,对金属有腐蚀作用。用于齿轮油、金属加工油等作极压剂及增塑剂。本品有很好的油溶性在石蜡基、中间基、环烷基等基础油中油溶性优其好。

参考用量 2.0％~10.0％。

包装储运与防护 按SH0164规定进行，用200L铁桶或白铁桶包装，存放于避光处，严禁曝晒和水杂混入。