车辆齿轮油 HQT—3010系列

说  明

采用进口基础油及美国乙基公司添加剂调制而成。

用  途

- 适用于汽车手动变速箱和螺旋齿轮后桥的润滑。

性  能

- 具有良好的低温、抗磨、防锈、防腐性能。

- 性能标准符合:API  GL-5,GL-4；API  MT-1；

Mack GO-H (SAE 80W-90, 85W-140)

美国军用规范MIL-PRF-2105E

（SAE 80W-90，85W-140）

和MIL-L-2105B（SAE 85W-90，140）

典型数据

| Product 产 品 型 号 | Viscosity 粘 度 100℃ cst | Viscosity Indcx 粘 度 指 数 | Flash Point开口闪点 ℃ | Pour Point 倾点 ℃ | API质量级别 | Coppcr Corrosion Text 铜片腐蚀 试验 | SAE粘度级别 | Rust Test 锈蚀 试验 蒸馏水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT3010 | 17-19 | 95 | 220 | -9 | GL—4 | 1a | 90 | 无锈 |
| HQT3011 | 18-20 | 97 | 220 | -18 | GL—5 | 1a | 85W90 | 无锈 |
| HQT3012 | 26-30 | 95 | 225 | -9 | GL—4 | 1a | 140 | 无锈 |
| HQT3013 | 27-31 | 95 | 225 | -18 | GL—5 | 1a | # 85W140 | 无锈 |