中负荷工业齿轮油  HQT-3020系列

用   途

- 适用于中负荷及冲击负荷等严苛工况下操作之各类工业齿轮传动装置,包括各类正齿轮、伞齿轮及双线齿轮等。工作温度可高达93℃。

- 适用于普通及抗磨轴承，亦可用于循环润滑系统。

- 适用于轧钢厂、水泥厂、矿山及各种工厂设备之闭式齿轮装置。

- 适用循环或油浴式的润滑方式。

性   能

- 本产品符合美国齿轮油制造商协会（AGMA）250。03和美国钢铁公司（USS）222规格标准，

- 优良的极压抗磨性及防锈防腐性，保证齿轮装置长的使用寿命。

- 优良的抗氧化性及耐热性，确保油品长时间的使用，

- 良好的破乳化性，容易与水分离。

- 优良的抗泡性能

典型数据

| Prouduct 产品型号 | viscosity 粘度 | Viscodity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃。 | Pour Point] 倾点℃。 | Copper Crrosin铜片腐蚀试验 | Rust Test锈蚀试验蒸馏水 | 粘度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT3020 | 68 | 95 | 225 | -10 | la | 无锈 | 68 |
| HQT3021 | 100 | 96 | 230 | -10 | la | 无锈 | 100 |
| HQT3022 | 150 | 95 | 230 | -10 | la | 无锈 | 150 |
| HQT3023 | 230 | 93 | 230 | -11 | la | 无锈 | 220 |
| HQT3024 | 317 | 95 | 230 | -8 | la | 无锈 | 320 |
| HQT3025 | 462 | 95 | 230 | -8 | la | 无锈 | 460 |
| HQT3026 | 673 | 95 | 230 | -8 | la | 无锈 | 680 |