重负荷工业齿轮油  HQT—3030系列

用 途

- 适用于重负荷及冲击负荷工况下操作之各类工业齿轮传动装置，包括各类正齿轮、伞齿轮及双曲线齿轮等。工作温度可高达110℃。

- 适用于冶金、水泥、矿山及各种工厂设备之闭式齿轮装置。尤其是轧钢、橡胶、塑胶，造纸，木材加工，纺织印染等连续高温下作业的齿轮装置，使用本产品尤为合适。

- 适用于普通及抗磨轴承，亦可用于循环润滑系统。

- 适用于循环式或油浴式的润滑方式。完全可以替代进口Mobil Gear 626,636,Shell OMALA GEAR 68-680等。

性 能

- 特佳之极压抗磨损性及强固的油膜作用，保证齿轮在高负荷乃至冲击负荷之严苛摩擦条件下亦能受到极好的保护。

- 优良的耐热及氧化安全性，即使在高达成100℃之温度下工作亦能有效地遏止油品氧化及油泥形成，确保延长油品使用寿命。

- 良好的防锈防腐性，可防止齿轮及轴承腐蚀。

- 优良的抗乳化性，可使油/水容易分离。

- 优良的抗泡沫性，确保润滑油部位的供油及润滑效果。

典型数据

| Product 产品型号 | Viscosity 粘 度 40℃ | Viscosity Index 粘 度 指 数 | Flash Point 闪 点℃ | Pour Point 倾 点℃ | Copper Corrosion Text 铜片腐 蚀试验 | Rust Test 锈蚀 试验 蒸馏水 | ISO 粘 度 级 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT3030 | 99 | 96 | 230 | -11 | 1a | 无锈 | 100 |
| HQT3031 | 152 | 96 | 230 | -11 | 1a | 无锈 | 150 |
| HQT3032 | 221 | 95 | 233 | -9 | 1a | 无锈 | 220 |
| HQT3033 | 317 | 95 | 235 | -9 | 1a | 无锈 | 320 |
| HQT3034 | 468 | 93 | 240 | -9 | 1a | 无锈 | 460 |
| HQT3035 | 671 | 107 | 240 | -9 | 1a | 无锈 | 680 |