油膜轴承油  HQT—3050系列

用  途

- 用于高速线材轧机初轧、预精轧、精轧系统和板材轧机。

- 分抗氧防锈型油膜轴承油和抗磨型。

- 采用进口精制基础油及添加剂配制而成，完全可替代其它油膜轴承油进口产品。如Mobil Vacuoline 100、300、500及Shell Morlina T100、Vitrea M220。

特  性

- 良好的粘温性能和良好的热氧化安定性能。。

- 良好的油膜承载能力和齿轮系统的极压抗磨性能、抗剪切性能。

- 良好的抗锈抗腐蚀性能。

- 良好的抗泡沫性能。

- 极其优良的抗乳化分水性能。

典 型 数 据

| 产品型号 | 运动粘度40℃ cst | 开口闪点℃ 不低于 | 倾点℃ 不高于 | 粘度指数 | 中和值mg/KOH 不大于 | 铜片腐蚀 100℃ 3h不大于 | 抗乳化实验82℃ min （40-37-3）不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT3051 | 150 | 224 | -12 | 90 | 0.1 | 1b | 30 |
| HQT3052 | 220 | 232 | -12 | 90 | 0.1 | 1b | 30 |
| HQT3053 | 320 | 238 | -12 | 90 | 0.1 | 1b | 40 |
| HQT3054 | 460 | 240 | -12 | 90 | 0.1 | 1b | 40 |
| HQT3055 | 680 | 245 | -12 | 90 | 0.1 | 1b | 40 |