# 高温链条油  HQT—3071系列

说 明

- 该产品以深度精制厚质矿油为基础油，添加各种进口添加剂配制而成的高温链条油。

用 途

- 适用于纺织厂、印染厂烘干机、热定型机等设备的链条传送带润滑用。

典型数据

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃），mm2/s | 26--28.0 | GB/T265 |
| 闪点（开口），℃ 不低于 | 260 | GB/T267 |
| 残炭，% 不大于 | 0.1 | GB/T268 |
| 腐蚀试验（T3铜片，100℃，3h） | 合格 | SH/ 0195 |