优质空气压缩机油 HQT—4010系列

用 途

- 适用于中、重负荷活塞式和滴油回转式空气压缩机。MP DAB油用于中、重负荷空气压缩机。

性 能

- 优良的热氧化安定性，长期使用也不会产生有害的沉淀。

- 良好的防锈、抗腐蚀性能。

- 抗乳化性能好，容易与接触的水分离。

典型数据

| 产品型号 | 运动粘度40℃ | 开口闪点℃ | 倾点 ℃ | 铜片腐蚀实验 100℃ 3h | 锈蚀实验 蒸馏水 | 乳化实验 （40-37-3ml）min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## HQT4010 | 46 | 220 | -9 | 1 | 无锈 | 20 |
| HQT4011 | 68 | 225 | -9 | 1 | 无锈 | 20 |
| HQT4012 | 100 | 230 | -9 | 1 | 无锈 | 30 |
| HQT4013 | 150 | 240 | -7 | 1 | 无锈 | 30 |