螺杆空压机油 HQT-4020系列

用  途

- 该产品用于排气温度高达120℃的油浸回转螺旋式空气压缩机。

- 可以替代进口L-DAG级别:如Rarus SHL1024 shell Corena RS 32。

性 能

- 优良的高温抗氧化性和热氧化安定性。

- 具有良好的承载能力和抗磨性、抗泡性、防腐性以及油水分离能力。

典型数据

| 产品型号 | 运动粘度cst 40℃ | 粘 度 指 数 | 闪点 （开口） ℃ | 倾点 ℃ | 铜片腐蚀实验 100 ℃ 3h | 锈蚀 实验 蒸馏水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT4020 | 33 | 110 | 225 | -16 | 1b | 无锈 |
| HQT4021 | 48 | 110 | 228 | -15 | 1b | 无锈 |
| HQT4022 | 68 | 110 | 232 | -15 | 1b | 无锈 |