真空泵油  HQT—5010系列

用 途

- 用于各种机械真空泵的润滑和密封。

特 性

- 良好的润滑性能和粘温性能，保证真空泵刮板及其它零件不易磨损。

- 蒸气压低，蒸发少，密封性好，不腐蚀零件。

- 不能与其它油品混用，加油用具必须专用。

- 具有优良抗氧化性能和防锈性。

典型数据

| 产 品 型 号 | 运动粘度40℃ | 粘 度 指 数 | 开 口闪 点℃ | 倾点℃ | 总碱值 mgKOH/g | 铜片腐蚀实验 | 饱和蒸气压Kpa 60℃ 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT5011 | 68 | 90 | 225 | -9 | 0.1 | 1 | 1.310-6 |
| HQT5012 | 100 | 90 | 240 | -9 | 0.1 | 1 | 6.710-7 |