扩散泵油  HQT—5015系列

用 途

- 作为各种类型的玻璃和金属扩散泵的工作液。

- 适用于高真空蒸馏、真空冶炼、电子工业及原子能工业等要求获得高真空环境系统；

- 也可用作直联真空泵的工作液。

产品性能

- 具有较低的饱和蒸气压和极限压强，真空性能良好；

- 有良好的热稳定性和化学稳定性；

- 粘度适宜，挥发性低，返流量少。

- 一般情况下，三种牌号可以通用，但对于真空度要求较高的场合宜选用HQT5016或HQT5015；真空系统析出气体较多，易使扩散泵油氧化污染的场合可选用HQT5016或HQT5017。

- 为充分发挥其真空性能，须在最佳的加热功率下使用。

典型数据

| 产品型号 | 运动粘度 40℃ | 开口闪点℃ | 倾点 ℃ | 铜片腐蚀实验 | 饱和蒸气压Kpa 20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### HQT5015 | 46 | 220 | -9 | 1 | 5.010-9 |
| HQT5016 | 68 | 230 | -9 | 1 | 1.010-9 |
| HQT5017 | 100 | 240 | -9 | 1 | 5.010-10 |