HQT5022  优质导热油

用 途

- 适用于封闭式间接加热系统。

- HQT5022导热油可安全用于-10℃~280℃

- 可以替代进口Mobil Therm 603,Shell Thermia B。

特性

- 该油以优质矿物油为主，添加高温抗氧剂等调制而成，热稳定性高。不致显著影响传热系统的传热效率，油品寿命长。

- 对环境无泄漏时不污染，对人体不直接接触时无毒害。

- 易于输送。

- 具有较高比热和传导，热效率较高。

典型数据

| 产品型号 | 运动粘度 40℃ | 开口闪点℃ | 倾点℃ | 初馏点℃ | 使用温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT5022 | 31 | 大于200 | -10 | 300 | -10~300 |