防锈汽轮机油  HQT—5030 系列

用 途

- 适用于蒸汽轮机、水轮机等之轴承及变速机构，广泛用于热电厂及发电厂。

- 适用于机床、空压机及一般机械之轴承、离合器及齿轮。

- 适用于一般液压系统及循环系统。

性 能

- 优异的氧化安定性，长时间使用不会氧化变质。

- 优越的破乳化性， 可使油箱中的水份迅速分离。

- 优良的防锈防腐性，防止金属腐蚀及生锈，延长机械的寿命。

- 良好的抗泡沫性。

典型数据

| Product 产 品 型 号 | Viscosity 粘 度 40 | Viscosity Index 粘 度 指 数 | Flash Point 闪点 | ## Rust Test 锈 蚀 试 验 | Copper Corrosion Test 铜片腐 蚀试验 | Demulsi-bility 破乳性 （分钟） | ISO 粘 度 级 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT5031 | 31.3 | 100 | 210 | 无 锈 | 1 | 10 | 32 |
| HQT5032 | 45.6 | 100 | 221 | 无 锈 | 1 | 10 | 46 |
| HQT5033 | 68.8 | 100 | 228 | 无 锈 | 1 | 12 | 68 |