挥发型防锈油  HQT—5063

产品介绍

该产品系高分子添加剂及相关基础油精制而成，其防锈薄膜能牢固地附着于金属表面，因油中金属缓蚀剂的作用而能防止金属锈蚀。此产品用于有色金属产品及需件的工序间清洗防锈，及包装封存。

产品标准

| 项 目 | 质量指标 4号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 闪点（开口），℃ 不低于 | 60 | GB/T 267 - 88 |
| 油基稳定性 | 合格 |  |
| 磨削物 | 实测 |  |
| 水分 | 痕迹 | GB/T 260 - 88 |
| 盐雾试验，d |  | SH/T 0081-91 |
| 湿热试验，d 钢片 不少于 铜片 不少于 | 7 7 | GB/T 2361-92 |
| 叠片试验（49 1℃），d 钢片 不少于 | 7 |  |
| 腐蚀性试验，7d 钢片 | 合格 | SH/T 0080-91 |
| 人汗置换性（钢片） | 合格 | SH/T 0311-92 |
| 人汗洗净性（钢片） | 合格 | SH/T 0312-92 |