HQT—6005 铝轧液

用途

⊙用于全油润滑型铝材冷轧机轧制铝箔、铝板和铝带时的润滑与冷却,适用于各种冲床对铝箔冲压成型的润滑。

性能

- 以低落芳烃的轻质馏分油为基础油,加入油性剂和摩擦改进剂等添加剂精制而成。

- 此油具有优良的润滑性、冷却性和清洗性。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 密 度 克/cm3 | 运动粘度40℃ mm2/s | 闪 点 不低于℃ | 铜片腐蚀试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT6005 | 0.78～0.82 | 2.2～2.6 | 100℃ | 1a |