HQT—6007 标准铜切削油

用途

- 采用优质基础油和多种添加剂精制而成，适应于切削非铁金属及其合金，如磷青铜、锡磷青铜、各种黄铜、铜镍合金等。

性能

- 由于此油品不含活性硫，故不会使铜合金工件在加工中产生变色，保持工件的光亮性;

- 此油具有优良的极压性能、切削工效高、加工件表面粗糙度低、尺寸精度高、功率消耗小。

- 此油可循环使用,减少对环境的污染。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 密 度 克/cm3 | 运动粘度40℃ mm2/s | 闪 点 大于℃ | 铜片腐蚀试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT6007铜切削油 | 0.867 | 10.5～15.2 | 165℃ | 1a |