HQT—6008 电机硅钢片冲压油

用途

⊙适用于电机硅钢片等金属零总件辶快速冲压成型。

性能

- 以精制矿物油为基础油,加入极压剂和防锈剂与抗氧剂等添加剂精制而成。

- 具有低粘度、快干、防止金属刮痕、轧痕及生锈。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度40℃ mm2/s | （闭口〕闪 点 不低于℃ | 铜片腐蚀试验50℃ 3h | 四球机实验 最大无卡咬负荷 Pb, N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT6008 | 2.2～2.6 | 90℃ | 1a | 580 |