HQT—6009 挥发性冲剪油

用途

⊙适用于各种铝片、硅钢片等各种金属薄板的冲剪、冲压工序作润滑剂。

性能

- 以低芳烃的轻质馏分油为基础油,加入极压剂、油性剂、防锈剂与抗氧剂等添加剂精制而成。

- 具有低粘度、快干、有效防止加工件的生锈。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度40℃ mm2/s | （闭口〕闪 点 不低于℃ | 铜片腐蚀试验50℃ 3h | 四球机实验 最大无卡咬负荷 Pb, N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT6009 | 1.4～2.2 | 85℃ | 1a | 580 |