HQT—6010 油性切削油

性能

本产品是以矿物油为主，添加其它各种添加剂调制而成的，具有良好的极压性能和防锈性。

用途

适用于碳钢、铸铁中负荷以下的加工，合金钢精车、镗孔、铰孔切断、螺纹加工，普通不锈钢切削等。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度 ４０℃mm2/s | 闪点 大于℃ | 铜片腐蚀 试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQT6010 | １８－２4 | １８０℃ | １b |