HQT—6011 极压切削油

性能

采用精制的优质的基础油,加入各种添加剂调配而成的S-P-CL型极压切削油，具有良好的极压润滑、冷却、清洗和防锈性能。可降低表面粗糙度值，提高刀具寿命１－４倍，提高效率１０％－３０％。

用途

适用于中、重负荷切削（如车、插、铣、滚、刨及其他机械加工）一般适用于碳钢、结构钢、中低合金钢、不锈钢等材料的加工。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度 ４０℃mm2/s | 闪点 大于℃ | 铜片腐蚀 试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQT6011 | １3－18 | 155℃ | 2a |