HQT—6012 高速切削油

性能

采用精制的优质的基础油,加入抗磨剂、极压剂、油性剂、防锈剂、抗氧剂等调配而成的高速切削油，具有良好的极压润滑性、冷却性、清洗性和防锈性。可有效降低加工件表面光洁度，提高刀具寿命１－４倍。

用途

适用于中、重负荷切削（如车、插、铣、滚、刨及其他机械加工）一般适用于碳钢、结构钢、中低合金钢、有色金属等材料的加工切削。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度 ４０℃mm2/s | 闪点 大于℃ | 铜片腐蚀 试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQT6012 | 8－10 | １55℃ | 2a |