HQT—6017 不锈钢冲压油

性能

采用精制的优质的基础油,加入极压、油性、防锈各种添加剂调配而成。具有良好的极压性、润滑性、和防锈性。

用途

适用于钢、钢铁、碳钢、不锈钢及其合金的高负荷强度的冲压成型。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度 ４０℃mm2/s | 闪点 不大于℃ | 钢片腐蚀 试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQT6017 | 99－106 | 220℃ | 合格 |