HQT—6020  普通乳化油

用 途

- 适用于金属中低速切削加工，使用在车、磨、钻、锯、铣等工序中，起润滑、冷却、清洗作用。取本品5~10%比例溶于水中，搅匀制成的乳化液即可使用.

特 性

- 选用精制矿油为基础油，添加等多种乳化剂调制。

- 具有良好的稳定性和润滑性。乳液不易发臭变质，使用周期长，

典型数据

| 项 目 | 质 量 标 准 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 油基外观（15~35℃） | 棕红色透明均匀油体 | 目测 |
| 乳化液PH值 | 7.5~8.5 | 试纸法 |
| 乳化液安定性(15~35℃,24h) | 无油,析皂＜0.5 | SY/1374 |