HQT—6021  线切割乳化油

用 途

- 将本品按期5~10%比例溶于清水中，全部乳化后即使用，该乳化液系线切割机床的专用工作液。

特 性

- 选用精制矿油为基础油，以阴离子型和非离子型表面活性剂为乳化剂，添加多种防锈剂，偶合剂调制而成的棕红色透明液体。

- 具有良好的冷却、润滑、防锈及清洗性能。

- 在线电极切割加工时，对工作电流、电压稳定，有一定的来弧效果；对钼丝损耗少，切割面光洁度好，生产率较高。

- 乳化液稳定使用周期长，对切割工件及工作台面兼具防锈性能。

典型数据

| 项 目 | 质 量 标 准 | 化验结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油基外观(15~35℃) | 棕红色透明均匀油体 | 棕红色透明 | 目 测 |
| 乳化液pH值 | 7~9 | 8 | 试纸法 |
| 乳化液安定性 ml (15~35℃,24h) | 无析油,析皂＜0.5ml | 无析油 | # SY1374 |
| 乳化液防锈性 (一级铸铁路24h) | 单片无锈 | 合格 | SY1374 |
| 乳化液腐蚀试验 (55 ℃,全浸,45钢,24h) | 无 锈 | 合格 | SY1374 |