HQT—6022  防锈乳化油

用 途

- 适用于金属高速切削加工，使用在车、磨、钻、锯、铣等工序中，起润滑、冷却、清洗作用。取本品5~10%比例溶于水中，搅匀制成的乳化液即可使用.

特 性

- 选用精制矿油为基础油，添加石油磺酸钡、石油磺酸钠等多种防锈、乳化剂调制。

- 具有良好的稳定性，防锈性和润滑性。乳液不易发臭变质，使用周期长，

- 在工序间能对加工工件及设备具有较好的防锈作用；尤其是在湿、热气候下，对工件防锈性要求较高的条件下，更能显出其性能。

典型数据

| 项 目 | 质 量 标 准 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 油基外观（15~35℃） | 棕红色透明均匀油体 | 目 测 |
| 乳化液PH值 | 7.5~8.5 | PH试纸 |
| 乳化液安定性(15~35℃,24h) | 无油,析皂＜0.5 | SY1374 |
| 乳化液防锈性 (35℃,一级铸铁) | 单片24h合格 | SY1374 |
|  | 叠片4h 合格 |  |
| 乳化液腐蚀性 (55℃全浸) | 钢24h合格 | # SY1374 |
|  | 紫铜6h 合格 |  |
|  | 铝片4h 合格 |  |