HQT6024 高速强力切削冷却液

用　途

HQT6024全合成高速强力切削冷却液为透明溶液，适用于加工中心、数控机床，组合机床，具有优良润滑、冷却、清洗、防锈性能。可满足铸铁、碳钢、合金钢等多种材料的车、铣、钻、铰等多种工艺加工，可明显提高加工质量并延长刀具寿命。该产品气味小，使用安全方便，不含硫、磷、氯等元素，对环境无污染。是水基切削液新产品。可取代乳化液，广泛应用于飞机、铁路机车、汽车及各类机械的制造加工。

使　用

根据所用加工工艺不同，建议按不同浓度使用：
一般切削：3~6 %　　加工中心：4~8 %
钻　　铰：6~10%　 内孔拉削：8~12%
以上浓度应按材质不同适当调整，用自来水稀释，即可使用。

指　标

| 项 目 |  |  | 质 量 标 准 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | PH值 |  | 8.5-9.5 | PH试纸 |
|  | 表面张力 |  | ＜ 26 | BZHR-180张力仪 |
| 稀释液 | 最大无卡咬负荷PB(N) |  | ＞ 860 | # GB3142-82 |
|  | 摩擦系数μ |  | ＜ 0.12 | # 德里试验机 |
|  | 消泡性片ml / 10min |  | ≤ 2 | GB6144-85 |
|  | # 防锈 | # 单片 24h | # A 级 | # GB6144-85 |
|  | 试验 | 迭片 8h | A 级 | GB6144-85 |

包　装

- 100KG、200KG、200L铁桶装，贮存半年以上。