HQT602HB降凝剂

（1）产品简介

本系列产品是一种高效色浅的降凝剂，具有良好的降凝效果,低温性能好,同时还兼有改进粘度指数的作用。具有一定的增粘作用。本系列产品可调制航空液压油、液力传动油、齿轮油、低凝液压油和多级内燃机油等多种油品。

（2）用量参考

本系列产品中HQT602HB的参考加剂量为0.5%-2.0%。

（3）产品质量

| 项 目 | 质量指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 602(HB) |  |
| 外观 | 浅色透明液体 | 目测 |
| 闪点(开口)℃ | ≥165 | GB/T267 |
| 100℃运动粘度 mm2/s | 600～900 | GB/T265 |
| 矿物油含量 % | ---- | 企标 |
| 稠化能力 mm2/s | 22-40 | SH/T0556 |
| 色度号 | ≤3 | GB/T6540 |
| 低温性能 | ≤-60 | 企标 |
| 降凝度，℃ | ≤ 20 | 企标 |

（4）产品储运

本产品在储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行。最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品，无需进行特殊防护。