HQT—6032  热油淬火油

用 途

- 是一种长寿命的热油淬火油,适用于轴承钢、工模具钢、合金钢、低合金钢和渗碳钢类的淬火。

特 性

- 热油淬火油有较好的冷却速度，淬火后工件表面保持光亮，使用寿命长。

- 本产品采用深度精制的中性油，加入催冷、光亮、抗氧等添加剂调制而成。

典型数据

| 项 目 | 质 量 标 准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度(４0℃)／mm2 ·s-1 | 110 | GB/T265 |
| 闪点(开口)／℃ 不低于 | 220 | GB/T3536 |
| 燃点／℃ | － | # GB/T267 |
| 凝点／℃ 不高于 | －10 | GB/T510 |
| 腐蚀(Ｔ３铜片、１００ ℃,３h) | １级 | SH/T0195 |
| 水份／％ 不大于 | － | GB/T260 |
| 酸值／mgKOH·g-1 不大于 | 0.1 | GB/T264 |
| 热氧化安定性 粘度比 不大于 残炭增加值／％ 不大于 | 1.5 2.0 | 企业标准 |
| 冷却性能 800→400℃时间/s 不大于 | 4.5 | 企业标准 |