HQT－6035、6036  真空淬火油

用 途

- 适用于轴承钢、工模钢、大中型结构钢等钢材的真淬火，初用时应在真空下将油中的空气脱出，使用温度20～80℃。

特 性

- 真空淬火油具有饱和蒸汽低、良好冷却性能、氧化安性好、淬炎后工件表面光亮度高。使用寿命长。

- 本产品采用深度精制的中性油，加入催冷、光亮、抗氧等添加剂调制而成。

典型数据

| 项 目 | 质 量 标 准HQT6035 | 质量标准HQT6036 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度(４0℃)／mm2 ·s-1 | 32～42 | 80～90 | GB/T265 |
| 闪点(开口)℃ 不低于 | 210 | 230 | GB/T3536 |
| 凝点 ℃ 不高于 | -10 | -10 | GB/T510 |
| 腐蚀(T3铜片、100 ℃, 3h) 级 | 1B | 1B | SH/T0195 |
| 水份 ％ 不大于 | 无 | 无 | GB/T260 |
| 酸值 mgKOH/g 不大于 | 0.1 | 0.1 | GB/T264 |
| 热氧化安定性 粘度比 不大于 残炭增加值 ％ 不大于 | 1.5 2.0 | 1.5 2.0 | 企业标准 |
| 冷却性能 800→400℃时间/s 不大于 | 4.5 | 4.5 | 企业标准 |