HQT-6038、HQT-6039 回火油

说 明

- 该产品采用进口高精制基础油，配各种高温添加剂精制而成。有极强的氧化安定性，不易产生结焦。闪点高，挥发性小。

用 途

- 适用于淬火后工件回火，HT6038使用温度150℃。HT6039使用温度200℃左右。与日本JISK2242-1980相当。

质量指标

| 项 目 | HT6038 | HT6039 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度（40℃），mm2/s 不大于 | - | - | GB/T265 |
| 运动粘度（100℃），mm2/s 不大于 | 30 | 50 | GB/T265 |
| 闪点（开口） ℃ 不低于 | 230 | 280 | GB/T3536 |
| 倾点，℃ 不高于 | -5 | -5 | GB/T3535 |
| 燃点，℃ 不低于 | 250 | 310 | GB/T3536 |
| 腐蚀（铜片，100℃，3h），级 | 1 | 1 | GB/T5096 |
| 水分 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
| 残炭，% 不大于 | 0.6 | 0.6 | GB/T268 |
| 光亮性，级 不大于 | - | - | 比色法 |
| 饱和蒸气压（20℃）kPa 不高于 | - | - | SH/T0293 |
| 酸值（mgKOH/g） 不大于 | 0.35 | 0.35 | GB/T264 |