HQT-6040、6041 攻牙油、攻丝油

性能

本产品是以矿物油为主，添加极压、抗磨、油性、及防锈等多种添加剂调制而成的，具有良好的极压性能和防锈性。

用途

适用于钢、钢铁、碳钢、不锈钢及合金钢等和有色金属的中重负荷的攻牙、攻丝。

典型数据

| 产 品 牌 号 | 运动粘度 ４０℃mm2/s | 闪点℃ 不小于 | 铜片腐蚀 试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQT6040 | 20～24 | １８5 | １b |
| HQT6041 | 32～34 | 210 | 1b |